Полиуретановые герметики применяются для герметизации, заполнения и запечатывания конструктивных, динамичных (деформационных) швов, примыканий и других дефектов поверхности: выбоины, трещины, сколы и т.д.

Герметики Гиперсил-25ЛМ и Гиперсил-50ФЦ представляют собой однокомпонентный полиуретановый материал с прекрасной адгезией (прилипанием) практически ко всем строительным поверхностям (бетон, стяжка, штукатурка, металл, дерево, ОСБ, керамика, битумные покрытия и их различные комбинации). Отличительной особенностью полиуретановых герметиков является их высокая эластичность, прочность, надежность и долговечность. Могут использоваться без грунтовки как самостоятельно, так и при гидроизоляции жидкой резиной Hyperdesmo (Гипердесмо).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Краткое описание | Область применения |
| [Hyperseal-25LM (Гиперсил-25ЛМ)](http://okraska-profi.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/giperseal-25lm.pdf)[Полиуретановый герметик Гиперсил 25](http://okraska-profi.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/giperseal-25lm.pdf)Цена — 5.8 $/шт | Однокомпонентный полиуретановый герметик твердостью по Шору А25 Полимеризуется со скоростью 1-3 мм/сутки Устойчив к УФ Эластичность — 900% Цвет: серый, бежевый, черный Расход: 100мл на 1м.п сечением 1см² Фасовка: туба — 600 мл | * деформационные швы в ж/б, металлических, деревянных комбинированных конструкциях * межпанельные стыки * бетон, керамика, стекло, ОСБ * примыкания на кровли * для наружных и внутренних работ |
| [Hyperseal-50FC (Гиперсил-50ФЦ)](http://okraska-profi.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/gipersil-50fc.pdf) [Полиуретановый герметик Гиперсил 50](http://okraska-profi.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/gipersil-50fc.pdf)Нет в наличии | Однокомпонентный  полиуретановый герметик твердостью по Шору А50 Полимеризуется со скоростью 2-4 мм/сутки Устойчив к УФ Эластичность — 500% Цвет: серый, белый, черный Расход: 100мл на 1м.п сечением 1см² Фасовка: туба — 600 мл | * автомобилестроение * бетон, дерево, ОСБ, керамика, металл * основной индустриальный уплотнитель * швы межэтажных перекрытий * индустриальное застекление * применим там где и Гиперсил 25 ЛМ |