**Жидкая резина — Гидроизоляционные материалы**

Жидкая резина – инновационный материал имеющий широкое применение в строительстве. Жидкообразный материал после нанесения на поверхность образует резиновое, монолитное покрытие с высокими показателями эластичности, гидрофобности и долговечности (более 25 лет). Исключительная эластичность (до 2000%) и прекрасная адгезия (сцепление) жидкой резины практически ко всем строительным покрытиям (стяжка, бетон, древесина, ОСБ, плитка, металл, старый рубероид, битумные покрытия и т.д) дают возможность решать самые сложные и разнообразные гидроизоляционные задачи. Наносится методом холодного нанесения (нет необходимости подогревать и использовать горелки), как вручную при малых объёмах (валик, кисть, «макловица»), так и механически при больших объёмах (аппараты безвоздушного распыления).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Краткое описание | Область применения |
| [Hyperdesmo(Гипердесмо)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo/)гипердесмо цена купитьЦена — 142 $/ведро | Однокомпонентная жидкая резина универсальногоприменения на полиуретановой основе.Наносится мин. в 2 слоя 0.6÷0.8 кг/слойинтервалом между слоями 24÷48 часовУстойчивость к УФЭластичность >600%Твёрдость >70 ед. по ШоруСтандартные цвета: серый, белый, красныйРасход: от 1.5 кг/м²Фасовка: вёдра по 25 кг. | * плоские кровли
* ремонт битумной кровли
* террасы, балконы
* веранды, гаражи
* фундаменты, подвалы
* стяжка, бетон, металл
* древесина, ОСБ, ДСП
* подземные сооружения
* защита ППУ от УФ
* керамическая плитка
* под и по штукатурке
* гидроизоляция металла
 |
| [Hyperdesmo-HAA(Гипердесмо-АшАА)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo-hyperdesmo-haa/)гипердесмо ашааЦена — 142 $/ведро | Инновационная однокомпонентнаяполиуретановая жидкая резинабыстрой полимеризации в объёмеНаносится в 1-2 и более слоёвинтервалом между слоями 6÷48 часовУстойчивость к УФЭластичность >400%Твёрдость >70 ед. по ШоруСтандартные цвета: серый, белый, красныйРасход: от 1.5 кг/м²Фасовка: вёдра по 25 кг. | * плоские кровли
* ремонт старой кровли
* террасы, балконы
* веранды, гаражи
* фундаменты, подвалы
* стяжка, бетон, металл
* древесина, ОСБ, ДСП
* подземные сооружения
* защита ППУ от УФ
* под плитку и поверх плитки
* под и по штукатурке
* гидроизоляция металла
 |
| [Hyperdesmo PB-2K(Гипердесмо ПБ-2К)](http://okraska-profi.com.ua/giperdesmo-pb-2k/)гипердесмо пб-2к купить ценаЦена — 232 $/кт. | Двухкомпонентная жидкая резинауниверсального применения набитумно-полиуретановой основе свысокой эластичностью.Возможность нанесения одним толстымслоем — 2 кг/м²После смешивания компонентов, смесьнеобходимо выработать в течении 30 минутУстойчивость к УФЭластичность — 2000%Тёрдость >35 ед. по ШоруЦвет: черныйРасход: от 1.5 кг/м²Фасовка: комплект (20 кг + 20 кг.) | * фундаменты, туннели
* подземные сооружения
* бетон, асфальтобетон,
* стяжка, металл
* ремонт и восстановлениестарой битумнойгидроизоляции
 |